	
	
	



	
Техническая карта

	Обкладочная резина 2, 3, 4, 5, 6 мм…




	Характеристики

	Единица
	Показатели
	Стандарт

	Твердость
	по Шору А
	65+3
	ASTMD 2240

	Предел прочности на разрыв
	Н/мм2
	>21
	ASTMD 412

	Удлинение при разрыве
	%
	>500
	ASTMD 412

	Прочность на отрыв
	Н/мм
	…
	ASTMD 624

	Вязкость
	по Муни
	…
	ASTMD 1646

	Стойкость к истиранию 
	мм3
	<100
	ASTMD5963

	ТS2 (190˚C; 4 мин)

	Мин
	…
	ASTMD 2084

	Т90 (190˚C; 4 мин)
	Мин
	…
	ASTMD 2084

	Напряжение при растяжении от 300%  
	Н/мм2
	…
	ASTMD 412

	Плотность
	гр/сс
	1,11±0,01
	ASTMD 297

	Упаковка: 
Резина в рулонах 500 мм шириной


	Температура эксплуатации:

Температурный диапазон от – 40˚С до + 70˚С


	Условия хранения: 
Срок годности 12 мес. при соблюдении надлежащих условий хранения
· Оптимальная температура хранения от +15˚С до +25˚С, резину можно хранить и при температуре от -5˚С до 0˚С, но перед применением резина должна быть выдержана несколько часов при температуре не менее +15°С.
· Хранить вдали от прямых солнечных лучей

	Примечания: 
Помимо соблюдения условий надлежащего хранения и температурного режима рекомендуется также выдержать резину при температуре +15°С после ее транспортировки в условиях низких температур  от – 20˚С до + 40˚С.
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